                                                                                             ρ, кг/м3             125    250    500    1000    2000    4000                                                                                    

Панели из гипсовых листов с зазором  100 мм                 1100                0,41   0,28   0,15    0,06     0,06    0,02

Панели из гипсовых листов с зазором  50 мм                   1100                0,23   0,31   0,13    0,09     0,06    0,13

Панели из гипсовых листов с заполнителем  100 мм       1100                0,65   0,34   0,23    0,17     0,17    0,11

Панели из гипсовых листов с заполнителем  50 мм         1100                0,56   0,42   0,24    0,11     0,04    0,04 



